黄河鑫业阳极托盘制作

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

乙方：

二零二五年五月

# 目        录

1    总则

2    项目使用环境条件

3    供货范围

4    执行标准

5    技术参数

6    制作技术要求

7    检验技术标准

8   资料交付

9   双方技术人员的派遣、服务范围

10   交货日期及地点

11   质量保证

1.总则

1.1.本技术协议作为甲方备件订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.3.乙方提供的产品采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.4.乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.5.乙方提供产品的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.6.乙方须对本阳极托盘制作的完整性、合理性和质量承担全部责任。

1.7.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

2.项目使用环境条件

2.1.交通环境

该项目位于青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园，距湟中区6Km、西宁市35Km。园区内二级公路多（巴）鲁（沙尔）公路南北横穿工业区，与109国道丹（东）拉（萨）公路和103省道西（宁）扎（麻隆）公路及西（宁）湟（源）一级公路相连，交通便利。

2.2. 现场作业环境要求

2.2.1使用地点：  室外

2.2.2现场作业环境

极端最高气温                                 40℃

极端最低气温                                 -26℃

多年平均气温                                 8-10℃

多年平均湿度                                 54％

地震基本烈度                                 Ⅶ度

厂房操作面海拔高                             2690m

2.3.现场作业工况

作业区域内存在高磁场、粉尘、高温环境因素等工况。

3.供货范围以商务合同为准。

4.执行标准：

4.1.《重型机械通用技术条件》JB/T5000.1～152007。

4.2.《碳钢焊条》GB/T5117-1995

4.3.《气焊、手工电弧焊及气体保护焊坡口的基本形式与尺寸》GB985-88。

4.4.焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T 19804-2005

4.5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。

4.6.其余按照相关标准技术规范、图纸技术要求和甲方、设计方技术要求中指定标准执行。

5.技术参数

5.1.托盘材质：Q235。

5.2.托盘单重约为：1423.86kg。

5.3.托盘盛放物质：阳极组或残极组。

5.4.托盘额定容量：5500kg。

5.5.盛放物质最高温度：1000℃。

5.6.托盘尺寸（长×宽×高）：3600×1902×480mm。

5.7.叉车叉孔距：1700mm。

6.制作技术要求

6.1.按图纸要求加工制作（见阳极托盘总图）。

6.2.阳极托盘的制造应符合设计图样、工艺文件和通用标准的要求。

6.3.用于制造阳极托盘的原材料（钢板、型钢）的钢号、规格、尺寸应符合设计图样要求；严禁使用牌号不明及未经检验部门验收的各种材料。

6.4.本托盘采用铆接、焊接工艺成型。主梁序号4采用12.6a工字钢，在工字钢侧面槽型内增加两块8mm的立板作为加强筋，增加主梁的强度（具体结构见阳极托盘总图）。

6.5.所有型材、钢板按图纸进行下料，横筋与纵筋用序号5角钢铆接形成（具体结构见阳极托盘总图），铆接后在角钢四周再与工字钢焊接，防止托盘整体变形。

6.6.横筋、纵筋及角钢上孔均在机床上加工，保证孔距符合图纸设计要求。

6.7.托盘铆接

6.7.1.在铆接前在地平台上组对，检查各个相关尺寸无误后，先点焊各个铆接件，后进行铆接。铆接时不能集中铆接，须考虑托盘整体变形，应对称铆接。

6.7.2.铆顶窝头应呈规则的形状，与铆钉杆轴线垂直；铆钉头且无偏斜、缺肉等现象。

6.7.3.铆接后，工件表面不应有过度的压痕、划伤等损伤，相邻铆钉的铆接痕迹应均匀一致。

6.7.4.孔径与铆钉配合：工件上的铆接孔径应与铆钉直径相匹配，间隙一般控制在0.1 - 0.3mm之间。

6.7.5.铆接件应能承受一定的外力力，不发生铆钉被拉断或铆接部位被拉开或松动的现象。

6.7.6.被铆接的工件之间应紧密贴合，间隙不应超过规定值，一般不大于0.1mm。铆接后，工件应保持垂直和平整，其垂直度和平整度误差应在允许范围内。

6.7.7.铆接后检查托盘（部件）的平面度，误差较大时在油压机上进行校形或火焰矫形。

6.8.焊接装配

6.8.1.焊接装配应根据设计图样及工艺要求进行。

6.8.2.焊接装配前应检查每一零件的几何尺寸和外观质量要求是否符合设计图样及工艺要求，对于不符合要求的零件不准进行装配。

6.8.3.焊接装配时所使用的量具及工具应保证准确无误。

6.8.4.阳极托盘平面度±2.5mm。

6.8.5.焊接装配应考虑合理的装配顺序，保证相关焊缝的顺利施焊。

6.8.6.装配定位焊所使用焊接材料的性能与正式焊缝焊接时所使用焊接材料的性能相同。

6.8.7.禁止在工件的非焊接区域任意引弧。

6.9.焊接要求

6.9.1焊接前应预先清除焊接区域的表面污物，如铁锈氧化皮、油污、油漆等。清理区域离焊缝边缘不小于10mm。

6.9.2.在露天焊接时，如遇阴雨雾天未加保护措施，不得进行焊接。

6.9.3.焊缝表面应清理干净，保持光滑。不得有漏焊、飞溅、焊疤、凹坑等缺陷。焊接件接合处的错位必须打磨、过渡。

6.9.4.焊缝表面不应有裂纹、气孔、固体夹渣、未融合和未焊透、烧穿等缺陷。

6.9.5.焊接母材上不得有电弧擦伤。对于电弧擦伤、弧坑、磕碰及切割缺口，必须补焊、打磨。

6.9.6.焊接接后检查托盘的平面度，误差较大时在油压机上进行校形或火焰调平。

6.10.阳极托盘先试制1件，第一件制作完成后，通知用户检查各个部位的尺寸，符合设计图纸及验收合格，再批量下料、组对、焊接。

6.11.防腐前飞溅、毛刺、锈蚀清理干净，阳极托盘底漆为防锈漆（两遍），面漆为灰色漆（两遍），防锈漆和面漆均为耐高温漆。

6.12. 建立详尽的制作过程质量记录，确保制作过程质量记录文件的有效性和完整性。

7.托盘检验技术要求

7.1 质量检验依据

7.1.1.按照图纸、技术协议和甲方、设计方技术要求中指定标准进行。未提及到的以相关国家规范标准执行。

7.1.2.制造厂自检记录。

7.2. 检验项目

7.2.1.材料、材质检验；

7.2.2.外形尺寸检验；

7.2.3.焊缝检验；

7.2.4.外观检验。

7.3.重点控制项

7.3.1.托盘板材化学成份检验、力学性能满足要求，提供所用钢材、焊材、铆钉、油漆等材质质量证明书及合格证，油漆需提供检验报告。

7.3.2.焊接前对钢材进行除毛刺，打磨防锈处理，焊缝应符合焊接工艺要求，焊缝打磨平整，焊接质量必须符合国家标准和焊接规范，焊接完成后无漏焊现象。

7.3.3.焊缝处的焊条、焊丝，应与被焊接的母材相匹配，并符合焊条标准GB/T985.1的规定。

7.3.4.焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整、无缺陷、无油污及其它杂物。

7.3.5.焊缝形成后，应清除焊渣。焊缝应均匀一致、光滑，与母体材料融合良好，无空穴、裂纹和夹渣。非焊接部位履盖的焊接飞溅物应去掉。

7.3.6.采取适当的工艺措施，保证铆接、焊接后整体外观无明显变形。平面度超差时进行校平。

7.3.7.涂装要求表面光滑平整、无流挂；涂装表面质量应均匀细致，无明显色差、无流挂、失光、起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等，附着力好；漆膜厚度为100цm。

7.3.8.产品标识，用厚度3mm钢板激光切割机切割西重标识和产品编号，高度200mm，产品编号0001-1000，宋体。字体高度200mm分别点焊在托盘长度方向上件号7的位置处。西重标识按要求涂色，编号涂红色油漆。

7.3.9.产品的检验必须有承制部门的单位技术检验部门进行，甲方检查合格后方可发货。

7.3.10.每个产品必须提供合格证明书一份，合格证上应注明该产品的制造年份、主要材质、产品编号，重量等数据。

8.资料交付

8.1.甲方向乙方提供一套与电子版相同的纸质版图纸。

8.2.乙方对所提供的资料的正确性负责。

8.3.乙方向甲方提供材料质量证明书、合格证、检验报告单等。

8.4.乙方向甲方提供制作自检相关记录。

8.5.乙方向甲方提供产品合格证。

9. 验收和双方技术人员的派遣、服务范围

9.1.验收在制造厂现场进行，由乙方交验，甲方派人员监督验收，验收合格后，乙方装运到甲方指定地。

9.2.在产品制作过程中，甲方将向乙方派遣技术人员到乙方协助监制单位进行设备的监制和验收等工作。

9.3.在监制过程中，乙方应当主动配合甲方及监制人员的工作。

10.交货时间与地点以商务合同为准。

11.产品的质量保证期为一年，在质保期内，凡属乙方问题造成的一切责任均由乙方承担。

甲方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

甲方技术负责人：                          日期：    年  月   日

乙方：

乙方技术负责人：                          日期：    年  月   日