一次性木托盘验收标准修订

一次性木托盘

1、尺寸及规格：

长1400mm*宽1060mm*插孔外高130mm，托盘下层、中层各3根板（宽100mm.厚15mm），上表面7根板（宽70mm.厚15mm），托盘内12个托块（整块8cm*8cm），川字型排列4-4-4。

2、尺寸及规格：

长1400mm*宽1140mm*插孔外高130mm，托盘下层、中层各3根板（宽100mm.厚15mm），上表面9根板（宽70mm.厚15mm），托盘内12个托块（整块8cm*8cm），川字型排列4-4-4。

3、尺寸及规格：

长1540mm*宽1160mm*插孔外高130mm，(公差±5 mm，插孔内高100 mm)，托盘下层、中层各3根板（宽100mm.厚15mm），上表面8根板（宽70mm.厚15mm），托盘内12个托块（整块8cm*8cm），川字型排列4-4-4。

4、尺寸及规格：

长1400mm*宽1200mm*插孔外高150mm，(公差±5 mm，插孔内高95 mm)，托盘下层、中层各3根板（宽100mm.厚15mm），上表面8根板（宽70mm.厚15mm），托盘内12个托块（整块8cm*8cm），川字型排列4-4-4。

5、尺寸及规格：

长1300mm*宽970mm*插孔外高130mm，(公差±5 mm，插孔内高100 mm)，托盘下层、中层各3根板（宽100mm.厚15mm），上表面7根板（宽70mm.厚15mm），托盘内12个托块（整块8cm*8cm），川字型排列4-4-4。

6、出厂水分测量≤25%（统一水分测量仪）；

7、木托盘表面整洁，不能有疑似发霉现象。

2025年7月17日